DENSIDAD DEL CARBÓN

Pueden considerarse diversos conceptos de peso específico del carbón. En general, peso específico sería su densidad relativa a la del agua a 4°C. Peso específico aparente, es el peso específico de un trozo de carbón en su estado natural, es decir, con humedad, poros y materia mineral. 

Peso específico verdadero, se denomina al de la sustancia carbonosa, sin poros ni humedad, pero con materia mineral. Algunos autores realizan una corrección de materias minerales y denominan peso específico unitario al resultante de este convenio.

El peso específico verdadero varía de 1,3 a 1,5. El aparente, como es lógico depende del grado de división y humedad de la muestra. 

Sin embargo, el cálculo de densidad más importante, desde el punto de vista industrial es la llamada densidad de carga o de estiba, es decir, el peso de carbón que puede almacenarse o que puede acumularse en una retorta de coquización.